Palen
Fabrikaat:		Erdi B.V. , o.g.
Type:			Model 120
Uitvoering:		Insteek klappaal 
Materiaal: 
Paal:			Staal
Conservering:		Thermisch verzinkt en voorzien van 2 lagen poedercoating van polyesterhars, 
                                           minimum laagdikte 80mu                                     
Afmeting:		Hoogte boven maaiveld 750mm
                                           Diameter verlopend van 120 tot 85mm over 700mm        
Kleur: 			RAL 3000, voorzien van 2 retro-reflecterende banden, klasse 1                                         
Fundatie:		Betonfundatie, l x b x h 295 x 295 x 350mm 
Vergrendeling:		ERS-vergrendelingssysteem (rond in vierkant constructie), automatische 
                                           vergrendeling
Slotsysteem:		Driehoek 8mm, slotsysteem beschermd door sleutelbuis
Opzetstuk:		Aluminium, 295x295 mm, schuin oplopend naar 80 mm
                                           Bevestiging met 3 cilinderkop schroeven
                                           Rubber pakking geplaatst tussen opzetstuk en fundatie ter voorkoming van               
                                    vervuiling.       
Opties:			Poedercoaten in gewenste RAL-kleur
                                           Afwijkend sleutelsysteem
                    		- Driehoek 10 mm
               		- Zeskant 8 mm
                     		- Kroonslot