Palen
Fabrikaat:		Erdi B.V. , o.g.
Type:			Model RVS
Uitvoering:		Insteek klappaal
Materiaal: 
Paal:			RVS 316, geslepen korrel 320 
Afmeting:		Hoogte boven maaiveld 750mm
                                           Diameter 88,9mm
Fundatie:		Betonfundatie, l x b x h 295 x 295 x 350mm			
Vergrendeling:		ERS-vergrendelingssysteem (rond in vierkant constructie), automatische 
                                           vergrendeling
Slotsysteem		Driehoek 8mm, slotsysteem beschermd door sleutelbuis
Opzetstuk:		Aluminium, 295x295 mm, schuin oplopend naar 80 mm
                                           Bevestiging met 3 cilinderkop schroeven
                                           Rubber pakking geplaatst tussen opzetstuk en fundatie ter voorkoming van               
                                    vervuiling.
Opties:			Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461
                                           Verzonken groeven ten behoeve van reflectiemateriaal
                                           Afwijkend sleutelsysteem
                    		- Driehoek 10 mm
               		- Zeskant 8 mm
                     		- Kroonslot   
                                    Sleutelblokkering