Palen
Fabrikaat:		Erdi B.V. , o.g.
Type:			Model 90
Uitvoeringen:		Insteekpaal
Materiaal: 
Paal:			Staal	
Conservering:		Voorzien van 2 lagen poedercoating van polyesterhars, minimum laagdikte                                                 
                                           80mu
Afmeting:		Hoogte boven maaiveld 750mm
                                           Diameter 88,9mm         
Kleur: 			RAL 3000, voorzien van 2 retro-reflecterende banden, klasse 1                                
Fundatie:		Betonfundatie, l x b x h 295 x 295 x 350mm
Vergrendeling:		ERS-vergrendelingssysteem( rond in vierkant constructie), automatische 
                                           vergrendeling
Slotsysteem		Driehoek 8mm, slotsysteem beschermd door sleutelbuis
Opties:			Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461  
                                           Poedercoaten in gewenste RAL-kleur
                                           Sleutelblokkering (SB)
                                           Afwijkend sleutelsysteem
                    		- Driehoek 10 mm
               		- Zeskant 8 mm
                     		- Kroonslot