Palen
Fabrikaat:		Erdi B.V. , o.g.
Type:			Model 120
Uitvoering:		Verzonken klappaal
Materiaal: 
Paal:			Staal
Conservering:		Thermisch verzinkt en voorzien van 2 lagen poedercoating van polyesterhars, 
                                           minimum laagdikte 80mu                                      
Afmeting:		Hoogte boven maaiveld 750mm
                                           Diameter verlopend van 120 tot 85mm over 700mm
Kleur: 			RAL 3000, voorzien van 2 retro-reflecterende banden, klasse 1                                         
Fundatie:		Stalen fundatie, l x b x h 930 x 140 x 140mm, e.e.a. thermisch verzinkt
Afsluitdeksel:		Traanplaat ten behoeve van antislip	
Vergrendeling:		KVS-systeem (klapbaar vergrendeling systeem)
Slotsysteem		Driehoek 8mm, slotsysteem niet in de paal maar in de opvangbak
Opties:			Thermisch verzinken volgens NEN-EN-ISO 1461
             			Poedercoaten in gewenste RAL-kleur
                                           Afwijkend sleutelsysteem
                    		- Driehoek 10 mm
               		- Zeskant 8 mm
                     		- Kroonslot